|  | ООО «ПОЛИХИМ» 603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321 Тел. (831)423-78-67 www.masterwax.ru, info@masterwax.ru |
| --- | --- |
|  | Антикоррозионный состав Мовиль-НН цинк ТУ 2384-002-25582316-2015 |
| - Усиленная защита от коррозии скрытых полостей - С ингибиторами коррозии - Снижает риск подслойной коррозии - Дополнительная электрохимическая защита |  |
| Описание |  |
| Эффективный антикоррозионный состав на основе масляно-восковых компонентов. Наличие мельчайших частиц металлического порошка создаѐт дополнительную электрохимическую защиту обработанных поверхностей. |  |
| Свойства |  |
| - Образует водонепроницаемую пленку с эластичными свойствами, пленка имеет остаточную липкость - Гидрофобные свойства - Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью, проникая в микротрещины, швы и стыки кузова - Значительно снижает риск возникновения подслойной коррозии и останавливает уже начавшийся процесс коррозии - Не оказывает отрицательного влияния на лакокрасочные покрытия - Допускается наносить на поверхности, ранее обработанные консервирующими составами, а также на заводские антикоррозионные покрытия |  |
| Применение |  |
| Предназначен для применения в скрытых полостях, дверях, порогах, лонжеронах и в других местах автомобилей, грузовиков и автобусов, а также для временной антикоррозионной защиты наружных поверхностей автомобиля (днища, порогов, арок колес и т.п.). |  |
| Технические характеристики |  |
| № п/п; Наименование показателей; Норма по ТУ; Метод испытания. 1; Внешний вид и цвет материала; Однородная жидкость серого цвета; ГОСТ 29319 и п. 5.3, 5.4ТУ. 2; Время пленкообразования при температуре (20±5)ºС, мин; 25; п. 5.7 ТУ. 3; Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч; 500; ГОСТ 9.403 разд.2 и п.5.11 ТУ. |
| Поверхности для нанесения |  |
| Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность. |  |
| Технология нанесения |  |
| Внимание! Обработка скрытых полостей производится согласно технологическим картам обслуживания автомобиля. Подготовка поверхности: Перед нанесением материала необходимо максимально очистить полости от загрязнений. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно, по возможности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины. Просушить.. Нанесение материала: Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С. Перед нанесением состав тщательно перемешать.. Сушка: Наносить в 2-3 слоя пневматическим распылением или кистью с промежуточными сушками 20-30 мин. Рекомендуемая толщина пленки 150-200 мкм. Труднодоступные поверхности обрабатывать с применением пневмопистолета и специальных насадок. Время пленкообразования 25-30 мин. при температуре 15-25°С. Перед эксплуатацией автомобиль рекомендуется выдержать в течение 24 часов с открытыми технологическими отверстиями.. Исправление ошибок: Подтеки или излишки материала удалять Обезжиривателем Универсальным MasteWax или уайт-спиритом. Лучше это делать, пока не образовалась пленка. После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом или бензином.. Хранение и транспортировка |
| Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим транспортирования: от –20°С до +30°С. Срок годности – 24 месяца. |  |
| Меры предосторожности |  |
| Беречь от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. |  |
| СИЗ |  |
| Респиратор, перчатки, защитные очки. |  |
| Сертификаты |  |
| СГР RU.77.01.34.016.E.000028.01.16 РПБ 25582316.20.68421 до 21.06.2026 |  |
| Стандартная фасовка |  |
| Канистра 1 л, 15 шт., гофрокороб, арт. MW020704 Канистра 3 л, 6 шт., гофрокороб, арт. MW020705 Канистра 5 л, 6 шт., гофрокороб, арт. MW020706 |  |
| Вспомогательные материалы |  |
| Преобразователь ржавчины ФОП-1,триггер 500 мл., 15 шт., гофрокороб, арт. MW060102 Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060301 Преобразователь ржавчины с активными ионами цинка, триггер 15 шт., гофрокороб, арт. MW060201 Обезжириватель универсальный аэрозольный баллон 650 мл 12 шт., гофрокороб арт. MW100101 |  |

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.